Нержалюкс SPRINT «3 в 1»

Быстросохнущая

водостойкая полуглянцевая грунт-эмаль «3 в 1»

с модифицированным воском

для металла

- ускоренное время высыхания «от пыли» 30 мин.

- повышенная стойкость к УФ-излучению

- высокая адгезия к черным металлам

- содержит модифицированный воск

- возможность нанесения при t до -15°С

- высокая атмосферная стойкость

- грязе- и водоотталкивающая

- высокая ударопрочность

- морозостойкая

- полуглянец

Нержалюкс SPRINT «3 в 1» – быстросохнущая полуглянцевая антикоррозионная грунт-эмаль с модифицированным нано-воском, предназначена для защитного окрашивания чёрного металла с целью создания эффективной, длительной защиты от возникновения очагов коррозии.

Нержалюкс SPRINT «3 в 1» - однокомпонентный инновационный состав на основе смеси высококачественных акриловых полимеров, с модифицированным нано-воском, антикоррозионными добавками и светостойкими пигментами. Быстросохнущая грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» успешно сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и гидрофобного водоотталкивающего барьера, позволяя легко и быстро проводить окрасочные работы без предварительной подготовки в виде зачистки и грунтования поверхности. Высокоактивные ингибиторы и преобразователи в составе грунт-эмали блокируют возникновение и развитие коррозионных процессов, надежно защищая изделия из чёрного металла на длительный срок.

Грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» - образует износостойкое и атмосферостойкое покрытие способное предотвращать и останавливать любое развитие коррозии. Содержащийся в составе покрытия модифицированный нано-воск, создает грязе- водоотталкивающий барьер, надёжно препятствующий проникновение воды и влаги к окрашенному основанию. Высочайший уровень защиты, позволяет применять быстросохнущую грунт-эмаль на ответственных объектах, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного и холодного климата.

Нержалюкс SPRINT «3 в 1» рекомендован для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия плотно сцепленного с металлом.

Антикоррозионная грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» - обладает целым рядом качественных характеристик и неоспоримых преимуществ перед большинством грунт-эмалей:

- Слой-протектор из модифицированного воска, повышает уровень защиты металлоконструкций от воды и влаги, а полуглянцевая финишная плёнка, наделяет окрашенные конструкции превосходным декором и делает окрашенную поверхность гладкой и красивой;

- Формула «3 в 1» позволяет наносить грунт-эмаль на металл без предварительной подготовки существенно сокращая время на проведение окрасочных работ;

- Быстрое высыхание допускает нанесение второго слоя эмали через 30 мин. после нанесения первого;

- Окрашивание при отрицательных температурах до -15°С, позволяет применять состав в различных климатических условиях, в том числе проводить срочные окрасочные работы в зимний период.

При соблюдении технологии нанесения (в 2 слоя), антикоррозионное покрытие Нержалюкс SPRINT «3 в 1» сохраняет свои защитно-декоративные качества на срок от 12 лет!

Назначение:

Антикоррозионная грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» специально разработана для защиты поверхностей из черного металла, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы и повышенной влажности:

- деталей машин и механизмов, оборудования, спецтехники;

- строительных металлоконструкций;

- железобетонных конструкций и крыш;

- металлических ангаров, гаражей;

- труб и трубопроводов;

- ворот, заборов, оград и других металлоконструкций.

Грунт-эмаль Нержалюкс SPRINT «3 в 1» незаменима для покраски металлических конструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоконструкций и изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | -15°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | До 10% от общего объема |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за один проход, грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |
| При нанесении в 2 слоя общей толщиной до 100-120 мкм., выдержать интервал межслойной сушки 30-35 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | До 10% от общего объема |
| Для получения защитного слоя до 50-60 мкм. за один проход, при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления растворителей. |
| Для получения защитного слоя до 100-120 мкм. набором при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7 – 2.0 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 30-35 мин. при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 50-60 | 100-150 | 60 |
| 250 | 80-100 | 200-250 | 80 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-062-01524656-2021 |
| Основа материала | Смесь акриловых полимеров, модифицированный воск, светостойкие пигменты, целевые добавки, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 80-120 |
| Цвет покрытия | RAL 7040, База А и С, колеровка по каталогам RAL Classic, NCS Index, Symphony от одного ведра. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 60 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| воды, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, не менее | 24 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения долговременной сохранности защитного водоотталкивающего воскового слоя, рекомендуется избегать воздействия горячего пара и проливов кипятка на окрашенную поверхность.

Меры предосторожности:

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!