СЕРЕБРОЛ

«Барьер»

Водостойкая

алюминиевая антикоррозионная грунт-эмаль

для защиты металла

- высокая барьерная антикоррозионная защита

- надёжное предотвращение коррозии

- высокая износостойкость

- с алюминиевой пудрой

- водостойкая формула

- быстросохнущая

- полуглянцевая

СЕРЕБРОЛ «Барьер» – однокомпонентная водостойкая антикоррозионная грунт-эмаль для чёрных и оцинкованных металлов с высоким содержанием алюминиевой пудры и специальных модифицированных водостойких компонентов. При полимеризации покрытие создает мощную барьерную защиту металла от воздействия влаги и других коррозионно-активных сред в течение всего периода эксплуатации изделия.

Алюминиевая грунт-эмаль СЕРЕБРОЛ «Барьер» позволяет значительно увеличить срок службы различных металлоконструкций придавая окрашиваемым поверхностям стойкость к воздействию влаги.

Водостойкое покрытие СЕРЕБРОЛ «Барьер» обладает рядом преимуществ перед покрытиями подобного типа:

- Барьерная защита поверхности от разрушающего воздействия влаги;

- Атмосферостойкость защищает металл от воздействия агрессивной окружающей среды;

- Изностойкость покрытия к разрыву и повреждениям, гарантирует высокий уровень защиты от механических воздействий;

- Ускоренное время высыхания позволяет наносить второй слой уже через час, после нанесения первого, существенно сокращая время на проведение окрасочных работ;

СЕРЕБРОЛ «Барьер» за счет отражения лучей солнечного света рассеивает инфракрасное излучение, что предохраняет поверхности металлоконструкций, ангаров и крыш от перегрева.

Применяется, как самостоятельное покрытие, а также в системе с антикоррозионной грунтовкой для черных металлов Грункор. Система лакокрасочного покрытия, состоящая из одного слоя грунтовки и 2-х слоёв эмали, сохраняет защитные свойства до 15 лет, в зависимости от условий эксплуатации изделия.

Применение

Алюминиевая грунт-эмаль по металлу СЕРЕБРОЛ «Барьер» предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- металлических площадок,

- мостов и гидротехнических сооружений,

- металлических труб и стальных конструкций;

- эстакад и плавучих доков,

- опор линий электропередачи;

- оцинкованных крыш и куполов;

- трубопроводов и нефтегазопроводов;

- любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере.

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в один-два слоя с промежуточной сушкой 2 часа.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителями: Р-Универсал, Ксилол, бутилацетат.

- способ нанесения: рекомендуется пневматическое распыление, в труднодоступных местах кисть;

- температурный режим нанесения: от -10°С до +30°С, эксплуатации до +60°С;

- время высыхания до степени 3, при температуре +20°С – 1 час.

Срок ввода окрашенного металлоизделия в эксплуатацию, контактирующего с водой не ранее, чем через 7 суток!

Расход

Расход эмали составляет 100-150 г/кв. м при толщине одного слоя 25-40 мкм.

Цвет: Серебристый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Алюминиевая пудра в растворе модифицированных смол, антикоррозионные компоненты, функциональные добавки, растворитель |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая серебристо-серая поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 40-50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30-50 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее Стойкость к статическому воздействию бензина при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 1 |
| ТУ | 20.30.12-028-01524656-2019 |