Древотекс

Восстановитель

Реставрационный

проникающий состав для восстановления древесины

и удаления поверхностных поражений

- уничтожает все виды поверхностного поражения дерева

- быстро восстанавливает внешний вид потемневшей древесины

- не оставляет химических ожогов на обработанной поверхности

- глубокая проникающая способность

- сохраняет структуру древесины

Древотекс Восстановитель — высококачественный проникающий реставрационный состав для быстрого и глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия атмосферных и биологических факторов.

Древотекс Восстановитель – это готовый к применению продукт с высоким содержанием активных соединений, способствующих высокоэффективной борьбе с микроорганизмами, являющимися основной причиной потемнения древесины. Глубокая проникающая способность совместно с активными компонентами, помогают быстро восстановить естественный внешний вид потемневшей древесины. Процесс восстановления естественного цвета протекает совместно с санацией обрабатываемой поверхности, что позволяет оперативно решать сразу несколько задач:

- удаление поверхностных поражений (синевы, грибков, плесени и пр.);

- осветление поверхности древесины потемневшей в результате воздействия атмосферных факторов, вредоносного УФ-излучения и биопоражений;

- сохранение результата - за счёт интенсивного воздействия активных компонентов, обработанная поверхность надолго сохраняет восстановленный внешний вид с возможностью дальнейшей обработки или окрашивания защитными составами.

Несмотря на интенсивное воздействие на пораженные участки и эффективное удаление потемнения древесины, Древотекс Восстановитель не оставляет химических следов, а также не влияет на прочность, склеиваемость или окрашиваемость поверхности. Поверхность, обработанная составом, остается безопасной для человека и домашних животных, что позволяет использовать Древотекс Восстановитель для проведения, как внутренних, так и наружных работ.

Назначение

Реставрационный состав Древотекс Восстановитель применяется для отбеливания ранее неокрашенных потемневших деревянных поверхностей:

- деревянных домов, коттеджей, садовых и дачных домиков;

- садовых строений, дачных бытовок, построек, щитовых домов;

- дачных беседок и садовой мебели (столов, стульев, скамеек);

- деревянных фасадов, стен, дверей, окон, рам, потолков;

- деревянных заборов, ворот, оград, столбов, площадок;

- вагонки, фанеры, строганных досок, брёвен;

- пищевой деревянной транспортной тары;

- деревянных лестниц, ограждений, перил, балясин и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. |  |
| Состав полностью готов к применению. |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, губкой, щеткой на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
|  | Не обрабатывать мерзлую древесину |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: кисть, губка, щетка | Допускается 1:1 |
| Нанесение на пораженные участки проводить вдоль волокон. Оставить воздействовать на 2-3 часа. Вертикальные поверхности обрабатывать снизу-вверх. Для снижения воздействия на обрабатываемую поверхность допускается разбавление водой из расчета 1:1. При окрашивании древесины ранее, чем через 10 суток после обработки, отбеленные поверхности промывают водой. Вертикальные поверхности промывают сверху вниз. Большие поверхности отбеливать полностью по всей площади. При необходимости обработку повторить. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания, ч. |
| --- | --- |
| 150-200 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.22-053-01524656-2020 |
| Основа материала | Водный раствор целевых, активных компонентов |
| Класс опасности отбеливающей жидкости по ГОСТ 12.1.007 | IV («малоопасно») |
| Готовый состав |  |
| Плотность, г/см3 | 1.11 |
| Цвет покрытия | Бесцветный |
| Время высыхания перед повторной обработкой, ч | 3 |
| Время высыхания, ч | 12 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению отбеливателя древесины проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать отбеливающее средство Древотекс восстановитель с другими составами. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от +5 до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!