Древопласт «2 в 1»

SPRINT

Быстросохнущая

атмосферостойкая грунт-эмаль с эффектом пластика

для деревянных фасадов, заборов, построек

- с антисептическим грунтом – биозащита

- быстросохнущая – 40 минут «от пыли»

- устойчива к перепадам температур

- высокая атмосферостойкость

- легка и удобна в применении

- высокоукрывистый состав

- шелковисто-матовая

Древопласт «2 в 1» SPRINT — быстросохнущая фасадная грунт-эмаль по дереву с декоративным эффектом пластика для наружных работ, предназначена для финишной окраски деревянных фасадов, заборов, садовых построек, садовой мебели.

Древопласт «2 в 1» SPRINT – однокомпонентный состав на основе алкидных модифицированных смол, совмещает в себе антисептическую грунтовку и атмосферостойкое эластичное шелковисто-матовое покрытие с декоративным эффектом «жидкий пластик».

Быстросохнущая фасадная грунт-эмаль Древопласт «2 в 1» SPRINT обладает высокими эксплуатационными характеристиками для быстрой и эффективной защиты дерева от разрушения:

- Быстросохнущая формула – время высыхания до нанесения второго слоя составляет всего 1,5 часа, это позволяет в кратчайшие сроки выполнить все работы по окрашиванию объекта, что является немаловажным фактором при окрашивании больших площадей снаружи помещений (фасады, заборы и т.д.);

- Высокая атмосферостойкость – покрытие устойчиво к негативному воздействию погодных условий (солнца, дождей, морозу), создает длительную эффективную защиту деревянных поверхностей от разрушения при соблюдении рекомендаций по нанесению — от 6 лет;

- Эффективный грунт-антисептик – в составе грунт-эмали, предназначен для предупреждения и предотвращения развития различных биопоражений (грибков, плесени, бактерий) на окрашиваемой поверхности;

- Легкое и удобное применение – грунт-краска характеризуется высокой укрывистостью и растекаемостью, покрытие получается однородным и насыщенным.

Быстросохнущая грунт-эмаль по дереву Древопласт «2 в 1» SPRINT предназначается для окраски практически любых деревянных поверхностей эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы:

Объекты применения

- деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;

- садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;

- дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);

- деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;

- деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;

- строганные доски, брёвна, срубы домов из бруса;

- деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Быстросохнущая грунт-эмаль по дереву Древопласт «2 в 1» SPRINT подходит для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей при условии совместимости со старым покрытием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Ранее окрашенную, биоповрежденную древесину требуется предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений. Для достижения наилучшего качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить на полностью очищенную, шлифованную древесину. |
| Состав перед нанесением перемешивать не менее 2 минут, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. |
| Наносить в 2 слоя при помощи кисти, валика, краскопульта на сухую и подготовленную поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | от +5°С |
| Относительная влажность воздуха, не более | 80% |
| Относительная влажность древесины, не более | 20% |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол, Уайт-спирит, Нефрас |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Грунт-эмаль наносить в 2 слоя без добавления разбавителей. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 1,5 часа при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4-1.8 - давление 2-4 бар. | До 10% |
| Грунт-эмаль довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, Уайт-спирит, Нефрас, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.8 мм. Наносить в 2 слоя. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 1,5 часа при температуре (20±2)°С. |

| Теоретический расход, кг/м2 | Высыхание «от пыли», (20±2)°С, минут | Высыхание до ст.3, (20±2)°С, часов | Окончательный набор прочности, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 140-160 | 40 | 1,5 | 5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-046-01524656-2020 |
| Основа материала | Алкидные модифицированные смолы, биоцидные добавки, растворитель. |
| Внешний вид пленки | Шелковисто-матовая однородная |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 65±3% |
| Степень перетира, мкм, не более | 40-45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |
| Цвет покрытия | База «А», База «С» Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1,5 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Воды, сут, не менее | 3 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмаль проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ необходимо пользоваться защитными очками, респиратором и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +30 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

# Поставляется в литографированной таре!

# Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!